附件1

水泥产品质量监督抽查实施细则

1 适用范围

本细则适用于安徽省市场监督管理局组织的水泥产品质量监督抽查，其他市场监督管理部门组织的监督抽查及针对特殊情况的监督抽查可参考本细则执行。监督抽查产品范围包括硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥、白色硅酸盐水泥、砌筑水泥、硅酸盐水泥熟料等。本细则内容包括产品分类、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则及异议处理复检。

2 产品分类

2.1 产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 3 | 01 | / |
| 分类名称 | 建材 | 水泥 | / |

2.2 产品种类

根据水泥产品标准，将产品分为以下九个种类：

| 序号 | 产品种类名称 | 产品标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硅酸盐水泥 | GB 175-2007 |
| 2 | 普通硅酸盐水泥 |  |
| 3 | 矿渣硅酸盐水泥 |  |
| 4 | 粉煤灰硅酸盐水泥 |  |
| 5 | 火山灰质硅酸盐水泥 |  |
| 6 | 复合硅酸盐水泥 |  |
| 7 | 白色硅酸盐水泥 | GB/T 2015-2017 |
| 8 | 砌筑水泥 | GB/T 3183-2017 |
| 9 | 硅酸盐水泥熟料 | GB/T 21372-2008 |

3 企业规模划分

根据水泥产品行业的实际情况，生产企业规模以水泥产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业。见下表：

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额（万元） | ≥30000 | 30000～3000 | ＜3000 |

4 检验依据

下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本细则。

GB 175  通用硅酸盐水泥

GB/T 2015 白色硅酸盐水泥

GB/T 3183 砌筑水泥

GB/T 21372 硅酸盐水泥熟料

GB/T 12573 水泥取样方法

GB/T 176  水泥化学分析方法

GB/T 1345 水泥细度检验方法 筛析法

GB/T 1346  水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法

GB/T 17671水泥胶砂强度检验方法（ISO法）

GB 6566 建筑材料放射性核素限量

GB 31893 水泥中水溶性铬(Ⅵ)的限量及测定方法

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

5 抽样

5.1 抽取样品应为同一品种和强度等级、同一批次的产品，优先抽取该企业的主导产品。

5.2 抽样方法、基数及数量

按GB/T 12573-2008《水泥取样方法》进行。抽样基数不得少于1吨。

袋装水泥从企业的栈台或成品库抽取。确定1个出厂编号的水泥，在该编号的水泥中随机从20包以上的袋装水泥中取等量样品，取样数量不少于12kg，缩分为二等份。

散装水泥从散装库卸料或输送水泥运输机具上，在规定的出厂编号吨位范围内，间隔抽取20次以上样品，取样数量不少于12kg（水泥熟料取样数量不少于22kg），缩分为二等份。

缩分后的两等份样品中，一份为检验样品，一份为备用样品，样品数量均不得少于6 kg（水泥熟料不得少于11kg）。

5.3 样品处置

将抽取的水泥样品全部用0.9mm方孔筛筛析，取其筛下物，缩分为检验样品（含备样）和封存样品，样品数量均不得少于6 kg。

将过完筛的检验样品和备用样品分别用聚乙烯塑料袋密封、包装好，再装入水泥留样桶或标准砂袋中并加贴封条。

封装好的检验样品、备用样品由抽样人员送至检验机构。

5.4 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。

5.5 抽样要求

抽样时须至少两人参加，要主动出示相关证件、监督抽查任务书。抽样时要认真填写抽样单，抽样单须由抽样人员和被检查单位有关负责人签字认可或加盖公章，样品须当场贴上加盖抽样单位公章的封条。

6 检验要求

6.1检验项目分类

表1（硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥）

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烧失量 | GB 175-2007 | GB/T 176-2017 |
| 2 | 三氧化硫 |  |  |
| 3 | 不溶物 |  |  |
| 4 | 氯离子 |  |  |
| 5 | 氧化镁 |  |  |
| 6 | 凝结时间 |  | GB/T 1346-2011 |
| 7 | 安定性 |  |  |
| 8 | 强度 |  | GB/T 17671-1999 |
| 9 | 放射性 | GB 6566-2010 | GB 6566-2010 |
| 10 | 六价铬 | GB 31893-2015 | GB 31893-2015 |

备注：普通硅酸盐水泥不做不溶物项目。

表2

（矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥）

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三氧化硫 | GB 175-2007 | GB/T 176-2017 |
| 2 | 氯离子 |  |  |
| 3 | 氧化镁 |  |  |
| 4 | 凝结时间 |  | GB/T 1346-2011 |
| 5 | 安定性 |  |  |
| 6 | 强度 |  | GB/T 17671-1999 |
| 7 | 放射性 | GB 6566-2010 | GB 6566-2010 |
| 8 | 六价铬 | GB 31893-2015 | GB 31893-2015 |

备注：矿渣硅酸盐水泥B型不做氧化镁项目。

表3（白色硅酸盐水泥）

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三氧化硫 | GB/T 2015-2017 | GB/T 176-2017 |
| 2 | 白度 |  | GB/T 2015-2017 |
| 3 | 细度 |  | GB/T 1345-2005 |
| 4 | 凝结时间 |  | GB/T 1346-2011 |
| 5 | 安定性 |  |  |
| 6 | 强度 |  | GB/T 17671-1999 |
| 7 | 放射性 | GB 6566-2010 | GB 6566-2010 |
| 8 | 六价铬 | GB 31893-2015 | GB 31893-2015 |

表4（砌筑水泥）

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三氧化硫 | GB/T 3183-2017 | GB/T 176-2017 |
| 2 | 氯离子 |  | GB/T 2015-2017 |
| 3 | 细度 |  | GB/T 1345-2005 |
| 4 | 凝结时间 |  | GB/T 1346-2011 |
| 5 | 安定性 |  |  |
| 6 | 强度 |  | GB/T 17671-1999 |
| 7 | 保水率 |  | GB/T 3183-2017 |
| 8 | 放射性 |  | GB 6566-2010 |
| 9 | 六价铬 |  | GB 31893-2015 |

表5（硅酸盐水泥熟料）

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烧失量 | GB/T 21372- 2008 | GB/T 176-2017 |
| 2 | 三氧化硫 |  |  |
| 3 | 不溶物 |  |  |
| 4 | 氧化镁 |  |  |
| 5 | 3CaO·SiO2+2CaO·SiO2 |  |  |
| 6 | CaO/SiO2 |  |  |
| 7 | 凝结时间 |  | GB/T 1346-2011 |
| 8 | 安定性 |  |  |
| 9 | 抗压强度 |  | GB/T 17671-1999 |
| 10 | 放射性 | GB 6566-2010 | GB 6566-2010 |
| 11 | 六价铬 | GB 31893-2015 | GB 31893-2015 |

6.2 检验应注意的问题

6.2.1 检验机构在接收样品时，必须认真检查样品的封条是否完整以及样品是否完好。

6.2.2 方法标准中有基准法和代用法时，当检验结果为临界值时以采用基准法所检结果为准。

6.2.3 当硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥中氧化镁含量超过5.0％时，应进行压蒸安定性检验，压蒸安定性检验合格后，硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥中氧化镁含量允许放宽至不大于6.0％。

6.2.4 当A型矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥中氧化镁含量超过6.0％时，须进行压蒸安定性试验并合格。

6.2.5 当硅酸盐水泥熟料制成Ⅰ型硅酸盐水泥的压蒸安定性合格时，氧化镁含量允许放宽至不大于6.0%。

6.2.6 当样品在寄送过程中保存不当受潮时，应重新抽取样品。

6.2.7 应在取样之日起10天内完成水泥安定性检验。

7 综合判定原则

所检项目全部合格，判该产品合格。所检项目有一项或一项以上不合格，判该产品不合格。

8 异议处理

复检按以下方式进行：

8.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）、检验后缺陷特征样品、与不合格质量数据相关联的其它质量数据等检验证据证明，并得到申请复检者认可的，作出维持原检验结论的复检结论。

8.2 对需要复检并具备复检条件的，处理企业异议的市场监督部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告,复检结论为最终结论。