2022年上半年产品质量监督抽查结果汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报告编号 | 受检单位 | 产品名称 | 规格型号 | 样品等级 | 检验结论 | 不合格项目 |
| 1 | （2022）淮检J字  第0002号 | 淮北市松山水泥有限责任公司 | 水泥 | P·F32.5 | / | 合格 | / |
| 2 | （2022）淮检J字  第0003号 | 淮北众城水泥有限责任公司 | 熟料 | / | 合格品 | 合格 | / |
| 3 | （2022）淮检J字  第0004号 | 淮北矿业相山水泥有限责任公司 | 水泥 | M32.5 | / | 合格 | / |
| 4 | （2022）淮检J字  第0005号 | 淮北矿业相山水泥有限责任公司 | 水泥 | PO42.5 | / | 合格 | / |
| 5 | （2022）淮检J字  第0009号 | 淮北锐拓纸品印刷有限公司 | 作业簿 | 188×168（mm），内芯28张 | 合格品 | 合格 | / |
| 6 | （2022）淮检J字  第0010号 | 淮北市洪源印刷厂 | 作业簿 | 内页14页 | 合格品 | 不合格 | 纸张定量：封面/封底；危险锐利尖端 |
| 7 | （2022）淮检J字  第0011号 | 淮北市相山区实小印刷厂 | 作业簿 | 125×176（mm）（14张含封面） | 合格品 | 合格 | / |
| 8 | （2022）淮检J字  第0012号 | 淮北市相山区东郊印刷厂 | 作业簿 | 190×175（mm），内芯14张 | 合格品 | 不合格 | 纸张定量：封面/封底；印划线；危险锐利尖端 |
| 9 | （2022）淮检J字  第0013号 | 淮北市油西环保建材有限公司 | 烧结空心砖 | 240×200×115（mm） | 合格品 | 合格 | / |
| 10 | （2022）淮检J字  第0014号 | 淮北市新生粉煤灰制砖有限责任公司 | 烧结普通砖 | 200×95×53（mm） | 合格品 | 合格 | / |
| 11 | （2022）淮检J字  第0020号 | 安徽富特尔塑业有限责任公司 | 水泥包装袋 | 净含量50kg | 合格品 | 合格 | / |
| 12 | （2022）淮检J字  第0021号 | 濉溪县长安新型建材有限责任公司 | 烧结空心砖 | 240×200×115（mm） | 合格品 | 合格 | / |
| 13 | （2022）淮检J字  第0022号 | 濉溪县长安新型建材有限责任公司 | 烧结多孔砖 | 200×115×95（mm） | 合格品 | 合格 | / |
| 14 | （2022）淮检J字  第0023号 | 濉溪县长安新型建材有限责任公司 | 烧结普通砖 | 200×95×53（mm） | 合格品 | 合格 | / |
| 15 | （2022）淮检J字  第0028号 | 淮北市华淮新型建材有限公司 | 烧结空心砖 | 240×180×115（mm） | 合格品 | 合格 | / |
| 16 | （2022）淮检J字  第0029号 | 淮北鑫丰建材科技有限公 | 水泥 | P·F 32.5 | / | 合格 | / |
| 17 | （2022）淮检J字  第0030号 | 淮北鑫丰建材科技有限公 | 水泥 | P·O 42.5 | / | 合格 | / |
| 18 | （2022）淮检J字  第035号 | 淮北四铺水泥有限公司 | 水泥 | P·F 32.5 | / | 合格 | / |
| 19 | （2022）淮检J字  第0036号 | 淮北四铺水泥有限公司 | 水泥 | P·O 42.5 | / | 合格 | / |
| 20 | （2022）淮检J字  第0037号 | 淮北相淮水泥有限责任公司 | 水泥 | M32.5 | / | 合格 | / |
| 21 | （2022）淮检J字  第0038号 | 淮北相淮水泥有限责任公司 | 水泥 | P·O 42.5 | / | 合格 | / |
| 22 | （2022）淮检J字  第0039号 | 淮北相丰水泥有限责任公司 | 水泥 | P·F 32.5 | / | 合格 | / |
| 23 | （2022）淮检J字  第0040号 | 淮北相丰水泥有限责任公司 | 水泥 | P·O 42.5 | / | 合格 | / |
| 24 | （2022）淮检J字  第0041号 | 淮北相丰水泥有限责任公司 | 水泥 | P·F 32.5 | / | 合格 | / |
| 25 | （2022）淮检J字  第0042号 | 淮北相丰水泥有限责任公司 | 水泥 | P·O 42.5 | / | 合格 | / |
| 26 | （2022）淮检J字  第0043号 | 安徽众联水泥有限公司 | 水泥 | P·F 32.5 | / | 合格 | / |
| 27 | （2022）淮检J字  第0044号 | 安徽众联水泥有限公司 | 水泥 | P·O 42.5 | / | 合格 | / |
| 28 | （2022）淮检J字  第0047号 | 淮北市松山水泥有限责任公司 | 水泥 | P·F 32.5 | / | 合格 | / |
| 29 | （2022）淮检J字  第0048号 | 淮北众城水泥有限责任公司 | 通用水泥熟料 | / | 合格品 | 合格 | / |
| 30 | （2022）淮检J字  第0051号 | 淮北矿业相山水泥有限责任公司 | 水泥 | M32.5 | / | 合格 | / |
| 31 | （2022）淮检J字  第0052号 | 淮北矿业相山水泥有限责任公司 | 水泥 | P·O 42.5 | / | 合格 | / |
| 32 | （2022）淮检J字  第0053号 | 淮北市四方新型墙材有限公司 | 烧结普通砖 | 240×115×53（mm） | 合格品 | 合格 | / |
| 33 | （2022）淮检J字  第0054号 | 淮北市安厦建材有限责任公司 | 煤矸石烧结空心砖 | 240×200×115（mm) | 合格品 | 合格 | / |
| 34 | （2022）淮检J字  第0055号 | 淮北市庆军印刷厂 | 作业簿 | 24开/16页/60克 | 合格品 | 不合格 | 成品尺寸偏差；危险锐利尖端 |
| 35 | （2022）淮检J字  第0056号 | 濉溪祥和印刷有限公司 | 作业簿 | 内芯16张、787/1092 | 合格品 | 合格 | / |
| 36 | （2022）淮检J字  第0057号 | 淮北市恒兴新型建材科技有限公司 | 煤矸石烧结空心砖 | 240×100×115（mm) | 合格品 | 合格 | / |
| 37 | （2022）淮检Y字  第0001号 | 淮北金岭石化有限公司 | 液压支架用乳化油 | HFAE15-5 | 合格品 | 合格 | / |
| 38 | （2022）淮检Y字  第0002号 | 淮北金岭石化有限公司 | 液压支架用浓缩液 | HFAS25-5 | 合格品 | 合格 | / |
| 39 | 1. 淮检ZH字   第0001号 | 临涣焦化股份有限公司 | 甲醇 | / | 合格品 | 合格 | / |
| 40 | 1. 淮检ZH字   第0002号 | 临涣焦化股份有限公司 | 粗苯 | / | 合格品 | 合格 | / |
| 41 | （2022）淮检ZH字  第0003号 | 临涣焦化股份有限公司 | 硫酸铵 | / | 合格品 | 合格 | / |
| 42 | （2022）淮检ZH字  第0004号 | 临涣焦化股份有限公司 | 煤焦油 | / | 合格品 | 合格 | / |
| 43 | （2022）淮检ZH字  第0005号 | 濉溪县鸿源煤化有限公司 | 煤焦油 | / | 合格品 | 合格 | / |
| 44 | 1. 淮检ZH字   第0006号 | 濉溪县鸿源煤化有限公司 | 粗苯 | / | 合格品 | 合格 | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | (2022)淮检D字第0001号 | 安徽中大电缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2.5mm2 60227IEC01(BV) 450/750V | 合格品 | 合格 | / |
| 46 | (2022)淮检D字第0002号 | 安徽中大电缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 4 mm2 60227IEC01(BV) 450/750V | 合格品 | 合格 | / |
| 47 | (2022)淮检D字第0003号 | 安徽中大电缆有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线 | RVVP 2×1.5 mm2 300/300V | 合格品 | 合格 | / |
| 48 | (2022)淮检D字第0004号 | 安徽中大电缆有限公司 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227IEC53(RVV) 2×1.5 mm2 300/500V | 合格品 | 合格 | / |
| 49 | (2022)淮检D字第0005号 | 安徽四惠电缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2.5 mm2  60227IEC01(BV) 450/750V | 合格品 | 合格 | / |
| 50 | (2022)淮检D字第0006号 | 庄飞电缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2.5 mm2 60227IEC01(BV) 450/750V | 合格品 | 合格 | / |
| 51 | (2022)淮检D字第0007号 | 安徽中飞电缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 4 mm2 60227IEC01(BV) 450/750V | 合格品 | 合格 | / |
| 52 | (2022)淮检D字第0008号 | 安徽旺家环保建材科技有限公司 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 50kg/桶 | 合格品 | 合格 | / |
| 53 | (2022)淮检D字第0009号 | 安徽旺家环保建材科技有限公司 | 合成树脂乳液外墙涂料 | 50kg/桶 | 合格品 | 合格 | / |
| 54 | (2022)淮检D字第0010号 | 安徽庆丰涂料科技有限公司 | 合成树脂乳液外墙涂料 | 50kg/桶 | 合格品 | 合格 | / |
| 55 | (2022)淮检D字第0011号 | 安徽庆丰涂料科技有限公司 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 50kg/桶 | 合格品 | 合格 | / |
| 56 | (2022)淮检D字第0012号 | 淮北市乾元工贸有限责任公司 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 50kg/桶 | 合格品 | 合格 | / |
| 57 | (2022)淮检D字第0013号 | 淮北市乾元工贸有限责任公司 | 合成树脂乳液外墙涂料 | 50kg/桶 | 合格品 | 合格 | / |
| 58 | (2022)淮检D字第0031号 | 淮北市同视眼镜店 | 配装眼镜 | R:-1.50DS/-1.00DC×90° L:-1.50DS/-1.00DC×90° PD:64.0mm | 合格品 | 合格 | / |
| 59 | (2022)淮检D字第0032号 | 淮北市千思鸟眼镜店 | 配装眼镜 | R:-1.50DS/-1.00DC×90° L:-1.50DS/-1.00DC×90° PD:64.0mm | 合格品 | 合格 | / |
| 60 | (2022)淮检D字第0033号 | 淮北市佳视精益眼镜有限公司 | 配装眼镜 | R:-1.50DS/-1.00DC×90° L:-1.50DS/-1.00DC×90° PD:64.0mm | 合格品 | 合格 | / |
| 61 | (2022)淮检D字第0034号 | 淮北市精功眼镜（批发店） | 配装眼镜 | R:-1.50DS/-1.00DC×90° L:-1.50DS/-1.00DC×90° PD:64.0mm | 合格品 | 合格 | / |
| 62 | (2022)淮检D字第0035号 | 淮北市大明眼镜公司新华眼镜店 | 配装眼镜 | R:-1.50DS/-1.00DC×90° L:-1.50DS/-1.00DC×90° PD:64.0mm | 合格品 | 合格 | / |
| 63 | (2022)淮检D字第0036号 | 淮北市同仁眼镜店 | 配装眼镜 | R:-1.50DS/-0.50DC×90° L:-1.50DS/-0.50DC×90° PD:64.0mm | 合格品 | 合格 | / |
| 64 | (2022)淮检D字第0037号 | 淮北市晶亮眼镜店 | 配装眼镜 | R:-1.50DS/-1.00DC×90° L:-1.50DS/-1.00DC×90° PD:64.0mm | 合格品 | 合格 | / |
| 65 | (2022)淮检D字第0038号 | 淮北市卢家眼镜店 | 配装眼镜 | R:-1.50DS/-1.00DC×90° L:-1.50DS/-1.00DC×90° PD:64.0mm | 合格品 | 合格 | / |
| 66 | (2022)淮检D字第0039号 | 淮北市视源商贸有限公司 | 配装眼镜 | R:-1.50DS/-1.00DC×90° L:-1.50DS/-1.00DC×90° PD:64.0mm | 合格品 | 合格 | / |
| 67 | (2022)淮检D字第0040号 | 淮北市烈山亨达眼镜店 | 配装眼镜 | R:-1.50DS/-1.00DC×90° L:-1.50DS/-1.00DC×90° PD:64.0mm | 合格品 | 合格 | / |
| 68 | (2022)淮检D字第0041号 | 淮北市烈山明康眼镜店 | 配装眼镜 | R:-1.50DS/-1.00DC×90° L:-1.50DS/-1.00DC×90° PD:64.0mm | 合格品 | 合格 | / |
| 69 | (2022)淮检D字第0042号 | 淮北市医视佳视光配镜中心 | 配装眼镜 | R:-1.50DS/-1.00DC×90° L:-1.50DS/-1.00DC×90° PD:64.0mm | 合格品 | 合格 | / |
| 70 | (2022)淮检D字第0043号 | 淮北市视明眼镜店 | 配装眼镜 | R:-1.50DS/-1.00DC×90° L:-1.50DS/-1.00DC×90° PD:64.0mm | 合格品 | 合格 | / |
| 71 | (2022)淮检D字第0044号 | 淮北市华鹰眼镜店（一店） | 配装眼镜 | R:-1.50DS/-1.00DC×90° L:-1.50DS/-1.00DC×90° PD:64.0mm | 合格品 | 合格 | / |
| 72 | (2022)淮检D字第0045号 | 淮北市华鹰眼镜店（二店） | 配装眼镜 | R:-1.50DS/-1.00DC×90° L:-1.50DS/-1.00DC×90° PD:64.0mm | 合格品 | 合格 | / |
| 73 | (2022)淮检D字第0046号 | 淮北市安清眼镜店 | 配装眼镜 | R:-4.00DS/-1.00DC×90° L:-4.00DS/-1.00DC×90° PD:64.0mm | 合格品 | 合格 | / |
| 74 | (2022)淮检D字第0047号 | 淮北市新时眼镜店 | 配装眼镜 | R:-1.50DS/-1.00DC×90° L:-1.50DS/-1.00DC×90° PD:64.0mm | 合格品 | 合格 | / |
| 75 | (2022)淮检D字第0048号 | 淮北市学府眼镜店 | 配装眼镜 | R:-1.50DS/-1.00DC×90° L:-1.50DS/-1.00DC×90° PD:64.0mm | 合格品 | 合格 | / |
| 76 | (2022)淮检D字第0049号 | 淮北市茂昌眼镜店 | 配装眼镜 | R:-1.50DS/-1.00DC×90° L:-1.50DS/-1.00DC×90° PD:64.0mm | 合格品 | 合格 | / |
| 77 | (2022)淮检D字第0050号 | 淮北市明博眼镜店 | 配装眼镜 | R:-1.50DS/-1.00DC×90° L:-1.50DS/-1.00DC×90° PD:64.0mm | 合格品 | 合格 | / |
| 78 | (2022)淮检D字第0051号 | 淮北市丽华眼镜（一店） | 配装眼镜 | R:-1.50DS/-1.00DC×90° L:-1.50DS/-1.00DC×90° PD:64.0mm | 合格品 | 合格 | / |
| 79 | (2022)淮检D字第0052号 | 淮北市丽华眼镜（二店） | 配装眼镜 | R:-1.50DS/-1.00DC×90° L:-1.50DS/-1.00DC×90° PD:64.0mm | 合格品 | 合格 | / |
| 80 | (2022)淮检D字第0053号 | 淮北市丽华眼镜（三店） | 配装眼镜 | R:-1.50DS/-1.00DC×90° L:-1.50DS/-1.00DC×90° PD:64.0mm | 合格品 | 合格 | / |
| 81 | (2022)淮检D字第0054号 | 淮北市丽华眼镜（四店） | 配装眼镜 | R:-1.50DS/-1.00DC×90° L:-1.50DS/-1.00DC×90° PD:64.0mm | 合格品 | 合格 | / |
| 82 | (2022)淮检D字第0055号 | 淮北市丽华眼镜（五店） | 配装眼镜 | R:-1.50DS/-1.00DC×90° L:-1.50DS/-1.00DC×90° PD:64.0mm | 合格品 | 合格 | / |
| 83 | (2022)淮检D字第0056号 | 淮北市丽华眼镜（六店） | 配装眼镜 | R:-1.50DS/-1.00DC×90° L:-1.50DS/-1.00DC×90° PD:64.0mm | 合格品 | 合格 | / |
| 84 | (2022)淮检D字第0057号 | 淮北市优倍视眼镜店 | 配装眼镜 | R:-3.00DS/-1.00DC×90° L:-3.00DS/-1.00DC×90° PD:64.0mm | 合格品 | 合格 | / |
| 85 | (2022)淮检D字第0058号 | 淮北市相山区博视眼镜店 | 配装眼镜 | R:-3.00DS/-1.00DC×90° L:-3.00DS/-1.00DC×90° PD:64.0mm | 合格品 | 合格 | / |
| 86 | (2022)淮检D字第0059号 | 淮北市相山区东盛眼镜店 | 配装眼镜 | R:-1.50DS/-1.00DC×90° L:-1.50DS/-1.00DC×90° PD:64.0mm | 合格品 | 不合格 | 球镜顶焦度偏差 |
| 87 | (2022)淮检D字第0060号 | 淮北市相山区明仕亮眼镜店 | 配装眼镜 | R:-1.50DS/-1.00DC×90° L:-1.50DS/-1.00DC×90° PD:64.0mm | 合格品 | 合格 | / |
| 88 | (2022)淮检D字第0061号 | 淮北市爱尔眼科医院有限公司 | 配装眼镜 | R:-1.50DS/-1.00DC×90° L:-1.50DS/-1.00DC×90° PD:64.0mm | 合格品 | 合格 | / |
| 89 | (2022)淮检D字第0062号 | 淮北市恒利华眼镜店 | 配装眼镜 | R:-1.50DS/-1.00DC×90° L:-1.50DS/-1.00DC×90° PD:64.0mm | 合格品 | 合格 | / |
| 90 | (2022)淮检D字第0063号 | 淮北市淮海眼镜城 | 配装眼镜 | R:-1.50DS/-1.00DC×90° L:-1.50DS/-1.00DC×90° PD:64.0mm | 合格品 | 合格 | / |
| 91 | (2022)淮检D字第0064号 | 淮北市宝佳眼镜店 | 配装眼镜 | R:-1.50DS/-1.00DC×90° L:-1.50DS/-1.00DC×90° PD:64.0mm | 合格品 | 合格 | / |
| 92 | (2022)淮检D字第0065号 | 淮北市大华眼镜有限公司 | 配装眼镜 | R:-1.50DS/-1.00DC×90° L:-1.50DS/-1.00DC×90° PD:64.0mm | 合格品 | 合格 | / |
| 93 | (2022)淮检D字第0066号 | 上海吴良材眼镜(淮海店） | 配装眼镜 | R:-1.50DS/-1.00DC×90° L:-1.50DS/-1.00DC×90° PD:64.0mm | 合格品 | 合格 | / |
| 94 | (2022)淮检D字第0067号 | 淮北市明亮眼镜店 | 配装眼镜 | R:-1.50DS/-1.00DC×90° L:-1.50DS/-1.00DC×90° PD:64.0mm | 合格品 | 合格 | / |
| 95 | (2022)淮检D字第0068号 | 淮北市相山区清晰的桥眼镜店 | 配装眼镜 | R:-1.50DS/-1.00DC×90° L:-1.50DS/-1.00DC×90° PD:64.0mm | 合格品 | 合格 | / |
| 96 | (2022)淮检D字第0069号 | 淮北市眼镜直通车（一店） | 配装眼镜 | R:-1.50DS/-1.00DC×90° L:-1.50DS/-1.00DC×90° PD:64.0mm | 合格品 | 合格 | / |
| 97 | (2022)淮检D字第0070号 | 淮北市眼镜直通车（二店） | 配装眼镜 | R:-1.50DS/-1.00DC×90° L:-1.50DS/-1.00DC×90° PD:64.0mm | 合格品 | 合格 | / |
| 98 | (2022)淮检D字第0071号 | 淮北市眼镜直通车（三店） | 配装眼镜 | R:-1.50DS/-1.00DC×90° L:-1.50DS/-1.00DC×90° PD:64.0mm | 合格品 | 合格 | / |
| 99 | (2022)淮检D字第0072号 | 淮北市眼镜直通车（四店） | 配装眼镜 | R:-1.50DS/-1.00DC×90° L:-1.50DS/-1.00DC×90° PD:64.0mm | 合格品 | 合格 | / |
| 100 | (2022)淮检D字第0073号 | 淮北市极点眼镜店 | 配装眼镜 | R:-1.50DS/-1.00DC×90° L:-1.50DS/-1.00DC×90° PD:64.0mm | 合格品 | 合格 | / |
| 101 | (2022)淮检D字第0074号 | 淮北市悦峰视光中心（人医店） | 配装眼镜 | R:-1.50DS/-1.00DC×90° L:-1.50DS/-1.00DC×90° PD:64.0mm | 合格品 | 合格 | / |
| 102 | (2022)淮检D字第0075号 | 淮北市悦峰视光中心（一中店） | 配装眼镜 | R:-1.50DS/-1.00DC×90° L:-1.50DS/-1.00DC×90° PD:64.0mm | 合格品 | 合格 | / |
| 103 | (2022)淮检D字第0076号 | 淮北市青视医疗科技有限公司 | 配装眼镜 | R:-1.50DS/-1.00DC×90° L:-1.50DS/-1.00DC×90° PD:64.0mm | 合格品 | 合格 | / |
| 104 | (2022)淮检D字第0077号 | 濉溪县澳玛眼镜店 | 配装眼镜 | R:-1.50DS/-1.00DC×90° L:-1.50DS/-1.00DC×90° PD:64.0mm | 合格品 | 合格 | / |
| 105 | (2022)淮检D字第0078号 | 濉溪县亚马眼镜店 | 配装眼镜 | R:-1.50DS/-1.00DC×90° L:-1.50DS/-1.00DC×90° PD:64.0mm | 合格品 | 合格 | / |
| 106 | (2022)淮检D字第0079号 | 濉溪县波光眼镜店 | 配装眼镜 | R:-1.50DS/-1.00DC×90° L:-1.50DS/-1.00DC×90° PD:64.0mm | 合格品 | 合格 | / |
| 107 | (2022)淮检D字第0080号 | 濉溪县爱尔眼镜店 | 配装眼镜 | R:-1.50DS/-1.00DC×90° L:-1.50DS/-1.00DC×90° PD:64.0mm | 合格品 | 合格 | / |
| 108 | (2022)淮检D字第0081号 | 濉溪县明亮眼镜店 | 配装眼镜 | R:-3.00DS/-1.00DC×90° L:-3.00DS/-1.00DC×90° PD:64.0mm | 合格品 | 合格 | / |
| 109 | (2022)淮检D字第0082号 | 濉溪县才子眼镜店 | 配装眼镜 | R:-1.50DS/-1.00DC×90° L:-1.50DS/-1.00DC×90° PD:64.0mm | 合格品 | 合格 | / |
| 110 | (2022)淮检D字第0083号 | 淮北市凯美腾视力保健服务部 | 配装眼镜 | R:-1.50DS/-1.00DC×90° L:-1.50DS/-1.00DC×90° PD:64.0mm | 合格品 | 合格 | / |
| 111 | (2022)淮检D字第0084号 | 淮北市猫头鹰医疗科技有限公司 | 配装眼镜 | R:-1.50DS/-1.00DC×90° L:-1.50DS/-1.00DC×90° PD:64.0mm | 合格品 | 合格 | / |
| 112 | (2022)淮检D字第0085号 | 淮北市丽华眼镜（七店） | 配装眼镜 | R:-1.50DS/-1.00DC×90° L:-1.50DS/-1.00DC×90° PD:64.0mm | 合格品 | 合格 | / |
| 113 | (2022)淮检D字第0086号 | 淮北市丽华眼镜（八店） | 配装眼镜 | R:-1.50DS/-1.00DC×90° L:-1.50DS/-1.00DC×90° PD:64.0mm | 合格品 | 合格 | / |
| 114 | (2022)淮检M字第0001号 | 淮北市蓝宇洗精煤有限公司 | 商品煤 | ＜50mm 冶炼用精煤 | / | 合格 | / |
| 115 | (2022)淮检M字第0002号 | 淮北矿业临涣选煤厂 | 商品煤 | ＜50mm 冶炼用精煤 | 合格品 | 合格 | / |
| 116 | (2022)淮检M字第0003号 | 淮北矿业临涣选煤厂 | 商品煤 | ＜50mm 冶炼用精煤 | 合格品 | 合格 | / |
| 117 | (2022)淮检M字第0004号 | 淮北矿业淮北选煤厂 | 商品煤 | ＜50mm 冶炼用精煤 | 合格品 | 合格 | / |
| 118 | (2022)淮检M字第0005号 | 安徽恒源煤电股份有限公司五沟煤矿 | 商品煤 | ＜50mm 冶炼用精煤 | 合格品 | 合格 | / |
| 119 | (2022)淮检M字第0006号 | 安徽恒源煤电股份有限公司五沟煤矿 | 商品煤 | ＜50mm 冶炼用精煤 | 合格品 | 合格 | / |
| 120 | (2022)淮检M字第0007号 | 安徽恒源煤电股份有限公司恒源煤矿 | 商品煤 | ＜50mm 冶炼用精煤 | 合格品 | 合格 | / |
| 121 | (2022)淮检M字第0008号 | 安徽恒源煤电股份有限公司恒源煤矿 | 商品煤 | ＜50mm 冶炼用精煤 | 合格品 | 合格 | / |
| 122 | (2022)淮检M字第0009号 | 安徽恒源煤电股份有限公司任楼煤矿 | 商品煤 | ＜50mm 冶炼用精煤 | 合格品 | 合格 | / |
| 123 | (2022)淮检M字第0010号 | 安徽恒源煤电股份有限公司任楼煤矿 | 商品煤 | ＜50mm 冶炼用精煤 | 合格品 | 合格 | / |
| 124 | (2022)淮检M字第0013号 | 淮北市蓝宇洗精煤有限公司 | 商品煤2# | ＜50mm 冶炼用精煤 | / | 合格 | / |
| 125 | (2022)淮检M字第0014号 | 临涣焦化股份有限公司 | 冶金焦炭1# | 粒度：＞25mm | 灰分：二级、硫分:二级 | 合格 | / |
| 126 | (2022)淮检M字第0015号 | 临涣焦化股份有限公司 | 冶金焦炭2# | 粒度：＞25mm | 灰分：二级、硫分:二级 | 合格 | / |
| 127 | (2022)淮检M字第0016号 | 濉溪县鸿源煤化有限公司 | 冶金焦炭 | 粒度：＞25mm | 灰分：二级、硫分:二级 | 合格 | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 128 | （2022）淮检S字  第0123号 | 淮北市思朗包装印刷有限公司 | 一次性塑料餐具 | PVC | 合格品 | 合格 | / |
| 129 | （2022）淮检S字  第0124号 | 淮北市思朗包装印刷有限公司 | 复合膜袋 | BOPP/VMPET/CPP | 合格品 | 合格 | / |
| 130 | （2022）淮检S字  第0125号 | 淮北市思朗包装印刷有限公司 | 复合膜 | PET/PE | 合格品 | 合格 | / |
| 131 | （2022）淮检S字  第0126号 | 淮北金达利密胺制品有限公司 | 密胺餐具（盘子） | 175mm×103mm×31mm | 合格品 | 合格 | / |
| 132 | （2022）淮检S字  第0127号 | 安徽天琛塑业有限公司 | 塑料瓶盖 | 3025 | 合格品 | 合格 | / |
| 133 | （2022）淮检S字  第0128号 | 淮北市朵美包装有限公司 | 复合膜袋 | 130mm×240mm | 合格品 | 合格 | / |
| 134 | （2022）淮检S字  第0129号 | 安徽琪嘉日化股份有限公司 | 活力柠檬洗洁精 | 450g/瓶 | 合格品 | 合格 | / |
| 135 | （2022）淮检S字  第0130号 | 安徽琪嘉日化股份有限公司 | 深层洁净洗衣液 | 2kg/瓶 | 合格品 | 合格 | / |
| 136 | （2022）淮检S字  第0131号 | 淮北市卡宝食品饮料有限公司 | 塑料饮料瓶 | 500mL | 合格品 | 合格 | / |
| 137 | （2022）淮检S字  第0180号 | 安徽太平洋生物科技有限公司 | 塑料饮料瓶 | 500mL | 合格品 | 合格 | / |
| 138 | （2022）淮检S字  第0181号 | 安徽昊佳食品饮料有限责任公司 | 塑料饮料瓶 | 550mL | 合格品 | 合格 | / |
| 139 | （2022）淮检S字  第0182号 | 淮北凌云电力实业总公司皖露纯净水厂 | 塑料饮料瓶 | 520mL | 合格品 | 合格 | / |
| 140 | （2022）淮检S字  第0183号 | 淮北市中盛环保科技有限公司 | PET塑料瓶坯 | / | 合格品 | 合格 | / |
| 141 | （2022）淮检S字  第0367号 | 安徽诚跃包装有限公司 | 复合膜袋 | 110mm×150mm | 合格品 | 合格 | / |
| 142 | （2022）淮检S字  第0368号 | 今麦郎饮品（淮北）有限公司 | 塑料饮料瓶 | 550mL | 合格品 | 合格 | / |
| 143 | （2022）淮北纤检服字第007号 | 濉溪县中医院 | 三件套 | / | 合格品 | 合格 | / |
| 144 | （2022）淮北纤检服字第008号 | 濉溪县中医院 | 梳棉胎（垫被） | / | 合格品 | 合格 | / |
| 145 | （2022）淮北纤检服字第009号 | 濉溪福田晨茂酒店有限公司 | 三件套 | / | 合格品 | 合格 | / |
| 146 | （2022）淮北纤检服字第010号 | 濉溪县香舍黎酒店 | 三件套 | / | 合格品 | 不合格 | PH值 |
| 147 | （2022）淮北纤检服字第011号 | 濉溪县国利投资有限公司 | 三件套 | 枕套:51\*85+25cm  床单：260\*280cm  被套：232\*250cm | 合格品 | 合格 | / |
| 148 | （2022）淮北纤检服字第018号 | 濉溪镇卫生院 | 三件套 | / | 合格品 | 合格 | / |
| 149 | （2022）淮北纤检服字第019号 | 濉溪县才子男装专卖店 | 女休闲卫衣 | 160/84A | 合格品 | 合格 | / |
| 150 | （2022）淮北纤检服字第020号 | 濉溪县踏安运动服装店 | 男套头卫衣 | 170/88A | 合格品 | 合格 | / |
| 151 | （2022）淮北纤检服字第021号 | 濉溪县徐跃服装商铺 | 休闲长裤 | 170/78A | 合格品 | 合格 | / |
| 152 | （2022）淮北纤检服字第022号 | 濉溪县良勇服装店 | 休闲裤 | 175/75A | 合格品 | 合格 | / |
| 153 | （2022）淮北纤检服字第023号 | 淮北市第四人民医院 | 三件套 | 床单：1.6\*2.7m  被套：1.6\*2.2m  枕套：0.5\*0.7m | 合格品 | 合格 | / |
| 154 | （2022）淮北纤检服字第024号 | 淮北市金鹰国际购物中心 | 男士套头衫 | 180/100A | 合格品 | 合格 | / |
| 155 | （2022）淮北纤检服字第025号 | 淮北市金鹰国际购物中心 | 女针织长裤 | 160/68A | 合格品 | 合格 | / |
| 156 | （2022）淮北纤检服字第026号 | 淮北市金鹰国际购物中心 | 男士羊毛衫 | 175/96A | 合格品 | 合格 | / |
| 157 | （2022）淮北纤检服字第027号 | 淮北市古城路纪念日服饰店 | 潮流男上 | 175/92A | 合格品 | 合格 | / |
| 158 | （2022）淮北纤检服字第028号 | 淮北市古城路纪念日服饰店 | 基础男下 | 175/80A | 合格品 | 合格 | / |
| 159 | （2022）淮北纤检服字第029号 | 淮北市古城路纪念日服饰店 | 休闲男下 | 175/80A | 合格品 | 合格 | / |
| 160 | （2022）淮北纤检服字第030号 | 淮北市南湖酒店运营管理有限公司美豪酒店 | 三件套 | / | 合格品 | 合格 | / |
| 161 | （2022）淮北纤检服字第031号 | 淮北市包有商贸责任有限公司 | 牛仔裤 | 175/84A | 合格品 | 合格 | / |
| 162 | （2022）淮北纤检服字第032号 | 淮北市美汀酒店管理有限公司 | 三件套 | / | 合格品 | 不合格 | PH值 |
| 163 | （2022）淮北纤检服字第033号 | 淮北市美汀酒店管理有限公司 | 枕芯 | / | 合格品 | 合格 | / |
| 164 | （2022）淮北纤检服字第034号 | 淮北市杜集区天鹅恋主题商务酒店 | 三件套 | / | 合格品 | 不合格 | PH值 |
| 165 | （2022）淮北纤检服字第035号 | 淮北市杜集区嘉瑞德酒店 | 三件套 | / | 合格品 | 不合格 | PH值 |
| 166 | （2022）淮北纤检服字第039号 | 安徽首成酒店 | 三件套 | 床单:305\*300cm  被套：290\*245cm  枕套：85\*96cm | 合格品 | 合格 | / |
| 167 | （2022）淮北纤检服字第040号 | 淮北现代酒店管理有限公司 | 床单（新） | / | 合格品 | 不合格 | PH值 |
| 168 | （2022）淮北纤检服字第041号 | 淮北现代酒店管理有限公司 | 床单（洗涤） | / | 合格品 | 合格 | / |
| 169 | （2022）淮北纤检服字第042号 | 淮北市爱之羽床上用品批发部 | 梳棉胎（盖被） | 180\*200cm 3kg | 合格品 | 合格 | / |
| 170 | （2022）淮北纤检服字第048号 | 淮北市鼎盛商业管理有限公司 | 女童连衣裙 | 130/60 | 合格品 | 合格 | / |
| 171 | （2022）淮北纤检服字第049号 | 淮北市相山区小豆丁服饰店 | 连衣裙 | 130/64 | 合格品 | 合格 | / |
| 172 | （2022）淮北纤检服字第050号 | 淮北市相山区豆粉乖乖童装店 | 个性拉链口袋卫衣 | 80/120 | 合格品 | 合格 | / |
| 173 | （2022）淮北纤检服字第051号 | 淮北市相山区特别童装店 | T恤 | 140 | 合格品 | 不合格 | 纤维含量 |
| 174 | （2022）淮北纤检服字第052号 | 淮北市相山区棉花堂服装店 | 格子爱心短袖 | 120/60 | 合格品 | 合格 | / |
| 175 | （2022）淮北纤检服字第053号 | 淮北市相山区棉花堂服装店 | 花花短袖T恤 | 100 | 合格品 | 合格 | / |
| 176 | （2022）淮北纤检服字第058号 | 淮北市杜集区好又多生活购物广场 | 短袖套装 | 6-12 | 合格品 | 合格 | / |
| 177 | （2022）淮北纤检服字第059号 | 淮北市杜集区好又多生活购物广场 | 牛仔单裤 | 24 | 合格品 | 不合格 | 纤维含量 |
| 178 | （2022）淮北纤检服字第060号 | 淮北市杜集区好又多生活购物广场 | 梳棉胎（盖被） | / | 合格品 | 不合格 | 填充物 |
| 179 | （2022）淮北纤检服字第061号 | 淮北市杜集区紫邻童装经营店 | 条纹针织套装 | 110/56 | 合格品 | 合格 | / |
| 180 | （2022）淮北纤检服字第063号 | 淮北市杜集区巴拉巴拉童装店 | 男中童T恤 | 120/170 | 合格品 | 合格 | / |
| 181 | （2022）淮北纤检服字第069号 | 淮北沐春工贸有限责任公司 | 梳棉胎（盖被） | / | 合格品 | 合格 | / |
| 182 | （2022）淮北纤检服字第071号 | 淮北市秋燕工贸有限责任公司 | 梳棉胎（盖被） | 2\*1.5m | 合格品 | 合格 | / |
| 183 | （2022）淮北纤检服字第079号 | 淮北市相山区孙洋侠商店 | 红领巾 | 大号 | 合格品 | 不合格 | 尺寸偏差 |
| 184 | （2022）淮北纤检服字第080号 | 淮北市相山区学之润晨光文具店 | 红领巾 | 小号 | 合格品 | 不合格 | 尺寸偏差 |
| 185 | （2022）淮北纤检服字第082号 | 淮北市隆星文体商贸有限公司 | 红领巾 | 小号 | 合格品 | 合格 | / |
| 186 | （2022）淮北纤检服字第083号 | 濉溪县红状元文具店 | 红领巾 | 小号 | 合格品 | 不合格 | 尺寸偏差 |
| 187 | （2022）淮北纤检服字第084号 | 濉溪县城北世杰文化用品店 | 红领巾 | 大号 | 合格品 | 不合格 | 尺寸偏差 |
| 188 | （2022）淮北纤检服字第085号 | 濉溪县苗玉百货店 | 红领巾 | 大号 | 合格品 | 不合格 | 尺寸偏差 |
| 189 | （2022）淮北纤检服字第086号 | 濉溪县苗玉百货店 | 红领巾 | 小号 | 合格品 | 不合格 | 尺寸偏差 |